岐阜化学新材料（南通）有限公司涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目

固体废物竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 岐阜化学新材料（南通）有限公司

编制单位：无锡市中证检测技术有限公司

2019年5月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项  目  负  责  人:

报  告   编  写  人：

| 建设单位：岐阜化学新材料（南通）有限公司（盖章） |  | 编制单位：无锡市中证检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话： | 18012229806 |  | 电 话： | 0510-68026661 |
| 传真： | 0513-51018537 |  | 传 真： | 0510-68026662 |
| 邮编： | 226017 |  | 邮编： | 214000 |
| 地 址 ： | 南通经济技术开发区 |  | 地 址： | 无锡市北塘区金山 |

通顺路三号                         四支路11-4

目录

1项目概况	1

1.1前言	1

1.2验收工作流程	3

2验收依据	5

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	5

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	6

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	6

2.4其他相关文件	6

3工程建设情况	7

3.1地理位置及平面布置	7

3.2项目建设内容	8

3.3主要原辅材料及设备	12

3.4水源及水平衡	22

3.5工艺流程简述	24

3.6项目变动情况	35

4环境保护设施	38

4.1污染物治理设施	38

4.2 其他环境保护设施	42

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	47

5环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定	50

5.1环评报告的主要结论与建议	50

5.2审批部门审批决定	51

6验收执行标准	53

6.1固体废物贮存标准	53

7验收监测结果	54

7.1生产工况	54

8验收监测结论	55

9建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	56

附件：

1、环评批复

2、应急预案备案表

3、前项目验收批文

4、危废合同及处置单位资质

5、工况说明

6、检测报告及检测单位资质

7、生产设备清单

8、环保管理制度

9、采样人员资质

## 1项目概况

## 1.1前言

（1）项目基本概况

岐阜化学新材料（南通）有限公司成立于2011年9月，是由日本株式会社岐阜紫胶制造所在南通建设的高性能涂料添加剂和功能树脂的生产工厂，公司位于南通市经济技术开发区港口工业三区通顺路3号。

岐阜化学新材料（南通）有限公司共有两期项目，一期项目为年产2000吨涂料添加剂（通环表复[2012]015号，年产1800吨产品A、200吨产品B），企业2013年底对该项目进行了产品种类调整，调整后产品及产能为1400吨产品A、200吨产品B、200吨产品F、200吨产品T（通环表复[2014]005号），调整后的项目已于2015年通过环保竣工验收，批复文号通环验[2015]36号。

二期年产3874吨功能性树脂和3000吨功能性添加剂项目（通环管[2014]030号），因市场原因，目前只建设了年产1756.7吨功能性树脂和726吨功能性添加剂，并于2016年通过环保竣工验收，批复文号为通开环验[2016]091号；其余部分在建。

为满足市场及客户的多元化需求，岐阜化学新材料（南通）有限公司投资50万元，在已验收的产能不变的情况下，对现有产品进行调整，该项目于2018年2月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制《岐阜化学新材料（南通）有限公司涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目环境影响报告书》，于2018年4月获得南通市环保局审批（通开发环复（书）2018044号），该项目于2018年5月开工建设、2018年7月竣工、2018年8月进行试生产调试。

表1.1-1项目基本概况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目 |
| 2 | 建设单位 | 岐阜化学新材料（南通）有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 南通市经济技术开发区通顺路3号现有厂区内 |
| 4 | 项目性质 | 产品方案调整 |
| 5 | 环评情况 | 2018年2月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制本项目环境影响评价报告书 |
| 6 | 环评批复情况 | 2018年4月获得南通市环保局审批 |
| 7 | 项目建设周期 | 2018年5月开工建设，2018年7月竣工，2018年8月试生产调试 |

（2）项目建设内容

本项目为产品方案调整项目，在保持已验收的产能不变的情况下，对现有产品进行调整，新增产品与现有产品同系列，生产流程基本相同。本项目产品方案调整需在添加剂车间1#生产线新增2台研磨机和配套的2台研磨泵，其余生产设备及辅助设备均利用现有的，投资50万元，用于购买新设备的本项目产品方案调整后，总产能不变。调整后项目产品方案如下表。

表1.1-2   本项目产品方案

| 序号 | 生产装置 | 产品名称 | 现有产量 t/a | 调整后产量 t/a | 调整量 t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料添加剂产品 | 添加剂 车间 | 1#生产线 | 产品A | 1523 | 1523 | 0 | 不变 |
|  |  |  | 产品F | 320 | 100 | -220 | 减少 |
|  |  |  | 产品L | 30 | 190 | +160 | 增加 |
|  |  |  | 产品N | 23 | 13 | -10 | 减少 |
|  |  |  | 产品H | 0 | 60 | +60 | 新增 |
|  |  |  | 产品U | 0 | 60 | +60 | 新增 |
|  |  | 2#生产线 | 产品B | 430 | 430 | 0 | 不变 |
|  |  |  | 产品T | 200 | 200 | 0 | 不变 |
|  |  |  | 产品G | 180 | 30 | -150 | 减少 |
|  |  |  | 产品O | 20 | 60 | +40 | 增加 |
|  |  |  | 产品E | 0 | 60 | +60 | 新增 |
| 合计 | 2726 | 2726 | 0 |  |
| 功能树脂产品 | 树脂车间 | R-1固形树脂 生产线 | 产品Ⅰ | 259.8 | 120 | -139.8 | 减少 |
|  |  |  | 产品Ⅱ | 205.1 | 96 | -109.1 | 减少 |
|  |  |  | 产品Ⅲ | 211.8 | 175.7 | -36.1 | 减少 |
|  |  |  | 产品XII | RD-876 | 0 | 60 | +60 | 新增 |
|  |  |  |  | RD-888 | 0 | 225 | +225 |  |
|  |  | B-1合成树脂 混合生产线 | 产品Ⅺ | 1080 | 520 | -560 | 减少 |
|  |  |  | 产品XIII | 0 | 560 | +560 | 新增 |
| 合计 | 1756.7 | 1756.7 | 0 |  |

（3）验收范围及内容

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日发布），岐阜化学公司于2019年4月组织对涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目进行竣工环境保护验收，验收的范围及内容为：产品方案调整中新增产品、新增的设施以及产品方案调整后排污总量。

## 1.2验收工作流程

岐阜化学公司于2019年2月成立了验收工作小组，对验收项目建设情况、废气、废水、噪声、固废等污染物排放情况和各类环保治理设施运行情况进行了现场勘查，在查阅及收集有关资料和现场探勘的基础上，于2019年4月编制了验收项目验收监测方案，并委托无锡市中证检测技术有限公司进行监测，于2019年2月19日~20日对公司废气进行了现场采样、于2019年2月21日~22日对公司雨水、废水、废气、噪声进行采样，于2019年5月形成验收监测报告。经对资料分析、整理后于2019年5月编制了《岐阜化学新材料（南通）有限公司涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目竣工环境保护验收监测报告》。

## 2验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017修正)

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日发布）；

- 《建设项目竣工环保验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，公告2018年9号）；

- 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）；

- 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006.2.20）；

- 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015.10.25）；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017，2017.6.1实施）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 岐阜化学新材料（南通）有限公司提供的验收委托函、环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

## 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

- 《岐阜化学新材料（南通）有限公司年产2000吨涂料添加剂项目环境影响报告表》及批复、验收批文；

- 《岐阜化学新材料（南通）有限公司年产2000吨涂料添加剂项目变更项目环境影响报告表》及批复、验收批文；

- 《岐阜化学新材料（南通）有限公司6874吨/年功能树脂和添加剂扩建项目环境影响报告书》及批复、验收批文；

- 《岐阜化学新材料（南通）有限公司涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目环境影响报告书》及批复；

## 2.4其他相关文件

企业提供的与验收相关的其他资料。

## 3工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

岐阜化学新材料（南通）有限公司位于南通市经济技术开发区，中心经度120.97955、纬度31.845846，周围均为工业用地，项目东侧是钢材城；项目南侧是南通海珥玛有限公司；项目西侧是通顺路，路宽约25米，路西侧是高化学新材料（江苏）有限公司；项目北侧是斯瑞福公司。周边500米范围内无居民点等环境敏感点。周边环境状况见图3.1-1、地理位置见图3.1-2。

厂区平面布置：

（1）综合楼：综合楼位于厂区西南侧，距离大门较近，方便对外沟通、交流，综合楼四周设置绿化草坪，使整个办公区域整洁、美观。

（2）甲类车间一：为涂料添加剂项目生产车间，位于厂区中北侧，为甲类车间，共4层。

（3）甲类车间二：为功能树脂产品生产车间，位于厂区东侧，占地面积1748m2，共4层。

（4）储罐区：包括甲类储罐以及液氮罐区，位于厂区中心部位，靠近车间一和车间二。厂区现有10m3液氮储罐1只，供气量150m3/h。

（5）甲类仓库一：位于厂区北侧、车间一西侧，为仓库，靠近生产区，路程较短，使用方便,占地面积638.7m2。

（6）甲类仓库二：占地面积613.3m2(包括普通库、冷库、保温库)，位于甲类车间二的东侧，靠近生产区，路程较短，使用方便。

（7）污水处理区：污水处理区位于厂区南侧，位于事故应急池东侧。

本项目位于现有厂区现有车间内，无新增建筑，厂区平面布置图见图3.1-3。

## 3.2项目建设内容

## 3.2.1生产规模及产品方案

本项目为产品方案调整项目，在保持已验收的产能不变的情况下，对现有产品进行调整，新增产品与现有产品同系列，生产流程基本相同。本项目产品方案调整需在添加剂车间1#生产线新增2台研磨机和配套的2台研磨泵，其余生产设备及辅助设备均利用现有的。调整后项目产品方案如下表。

表3.2-1   产品方案

| 序号 | 生产装置 | 产品名称 | 环评内容 | 实际建设 t/a | 与环评是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有产量 t/a | 调整后产量t/a | 调整量 t/a |  |  |
| 涂料添加剂产品 | 添加剂 车间 | 1#生产线 | 产品A | 1523 | 1523 | 0 | 1523 | 一致 |
|  |  |  | 产品F | 320 | 100 | -220 | 100 | 一致 |
|  |  |  | 产品L | 30 | 190 | +160 | 190 | 一致 |
|  |  |  | 产品N | 23 | 13 | -10 | 13 | 一致 |
|  |  |  | 产品H | 0 | 60 | +60 | 60 | 一致 |
|  |  |  | 产品U | 0 | 60 | +60 | 60 | 一致 |
|  |  | 2#生产线 | 产品B | 430 | 430 | 0 | 430 | 一致 |
|  |  |  | 产品T | 200 | 200 | 0 | 200 | 一致 |
|  |  |  | 产品G | 180 | 30 | -150 | 30 | 一致 |
|  |  |  | 产品O | 20 | 60 | +40 | 60 | 一致 |
|  |  |  | 产品E | 0 | 60 | +60 | 60 | 一致 |
| 合计 | 2726 | 2726 | 0 | 2726 | 一致 |
| 功能树脂产品 | 树脂车间 | R-1固形树脂 生产线 | 产品Ⅰ | 259.8 | 120 | -139.8 | 120 | 一致 |
|  |  |  | 产品Ⅱ | 205.1 | 96 | -109.1 | 96 | 一致 |
|  |  |  | 产品Ⅲ | 211.8 | 175.7 | -36.1 | 175.7 | 一致 |
|  |  |  | 产品XII | RD-876 | 0 | 60 | 60 | 60 | 一致 |
|  |  |  |  | RD-888 | 0 | 225 | 225 | 225 |  |
|  |  | B-1合成树脂 混合生产线 | 产品Ⅺ | 1080 | 520 | -560 | 520 | 一致 |
|  |  |  | 产品XIII | 0 | 560 | +560 | 560 | 一致 |
| 合计 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 1756.7 | 一致 |

## 3.2.2公用工程

本项目公用及辅助工程均依托厂区原有。

表3.2-2    原有项目公用及辅助工程

| 工程 名称 | 建设名称 | 已建总能力 | 已建项目 使用的量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 甲类储罐区 | 533.1m2，共12个40m3的储罐 | 已使用10个储罐 | 详见表3.1-5 |
|  | 液氮罐区 | 86m2，1台10m3储罐 氮气供气量 | 已使用 | — |
|  | 甲类仓库一 | 638.7m2 | 使用面积约638.7m2 | 已建成 |
|  | 甲类仓库二 | 613.3m2 | 使用面积约613.3m2 | 已建成 |
| 辅助生产装置及公用工程 | 给水 | 0.3MPa | 6200m3/a | 来自市政自来水管网 |
|  | 排水 | 雨污分流，污水泵站一个 | — | 废水接管开发区第二污水处理厂 |
|  | 供配电 | 1台10KVA变压器 | 100万kwh/a | 来自园区供电网 |
|  | 蒸汽 | 1.0MPa | 2800m3/a | 由园区蒸汽管网提供 |
|  | 冷却塔 | 共2台，单台循环量为300t/h | 每个生产车间使用1台，使用量200t/h | 已建成 |
|  | 冷冻机 | 9台冷冻机，6台车间使用，3台储罐使用 | 已使用 | 已建成 |
|  | 空压站 | 4台空压机， 单台2.5m3/min×0.8MPa | 已使用 | 已建成 |
|  | 导热油炉 | 1台，热功率1MW | 已使用 | 已建成 |
|  | 燃气（天然气） | — | 年用量78700m3 | 由园区天然气管道提供 |
|  | 绿化 | 2922m2 | — | 绿化覆盖率12% |
| 环保 工程 | 废气 | 车间一沉流式滤筒过滤器 | 1套，风量900m3/h，排气筒PQ1高20米 | 900m3/h | 已建成 |
|  |  | 车间一二级活性炭吸附装置 | 1套，风量9000m3/h，排气筒PQ2高20米 | 8000m3/h | 已建成 |
|  |  | 车间二过滤式除尘器 | 1套 | 风量25000m3/h，排气筒PQ3高20米 | 20000m3/h | 已建成 |
|  |  | 车间二二级活性炭吸附装置 | 2套 |  |  | 已建成 |
|  |  | 导热油炉15米排气筒PQ4 | 3000m3/h | 已建成 |
|  | 废水 | 接管口规范化设置 | 一套 | — | 已建成 |
|  |  | 污水处理站 | 3m3/d污水处理装置一套，处理工艺为破乳+化学氧化 | 无工艺废水 | 已建成，未运行 |
|  |  | 应急事故池 | 一座应急事故池850m3 | — | 已建成 |
|  | 固废堆场 | 一般固废暂存 | 25m2，位于甲类仓库一内 | 已使用15m2 | 已建成 |
|  |  | 危险固废安全暂存 | 危废暂存区一，占地面积25m2，位于甲类仓库一内 | 已使用15m2，用于暂存蒸馏残液和冷凝残液 | 已建成 |
|  |  |  | 危废暂存区二，占地面积25m2，位于废水处理站旁 | 已使用15m2，用于暂存废树脂、废活性炭、废包装桶 | 已建成 |

表3.2-3    产品方案调整后仓库储存情况一览表

| 序号 | 物料储存场所 | 建筑 面积 | 层次 | 火险 类别 | 所贮物料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类仓库一 | 638.7m2 | 1 | 甲类 | 甲基环己烷、石脑油（新增原料）、产品A、产品B、产品F、产品L、产品N、产品G、产品O、产品E（新增产品）、产品H（新增产品）、产品U（新增产品）、蒸馏残渣等危险废物和少量涂料添加剂样品 |
| 2 | 甲类仓库二 | 普通库 457.2m2 | 1 | 甲类 | 环己酮、丙烯酸乙酯、乙酸丁酯、丙烯酸甲酯、马来酸酐、丙二醇单甲醚乙酸酯、2-丁酮、KC-50、TR-7、产品XI |
|  |  | 冷库 47.6m2 |  |  | 过氧化苯甲酸叔丁酯、偶氮二异丁腈、1,1-双-（过氧化叔丁基）环己烷、过氧化二异丙苯、二叔丁基过氧化物 |
|  |  | 保温库 108.5m2 |  |  | 甲基丙烯酸十八烷基酯、甲基丙烯酸、KT-80、JK-75、D-1200、原料132、原料133、原料11 |
| 3 | 丙类仓库 | 408.8m2 | 1 | 丙类 | 甲基丙烯酸羟乙酯、脂肪族二元酸酯、二乙二醇乙醚、2-丙烯酸环已基酯、4-（1-氧代-2-丙烯基）吗啡啉、丙烯酸苄酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、2丙氧基化新戊二醇二丙烯酸酯、聚二季戊四醇六丙烯酸酯、双三羟甲基丙烷四丙烯酸酯（新增原料）、AM-90G、2-丙烯酸十二烷基酯、AM-400、聚烯烃、合成树脂、产品Ⅰ、产品Ⅱ、产品Ⅲ、产品XII（新增产品）、产品XIII（新增产品） |

厂区现有甲类储罐区1座，占地面积533.1m2，设有12只储罐，其中有两只闲置。本次产品方案变更后，将原来的12号储罐更换储存品种，将二乙二醇乙醚和脂肪族二元酸酯改用桶装储存物料，该储罐用于储存新增原料溶剂C9系芳香族烃。产品方案调整后储罐的使用情况见下表。

表3.2-4   厂内储罐现状

| 序号 | 物料名称 | 储罐形式 | 罐容(m3) | 材质 | 保存条件 | 数量（个） | 实际建设是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评 |  |
| 1 | 甲苯储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 2 | 乙酸正丁酯储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 3 | 乙酸乙酯/乙酸仲丁酯储罐 | 立式固定顶 | 20/20 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 4 | 二甲苯储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 5 | 闲置 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 6 | 闲置 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 7 | 丙烯酸储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压 | 1 | 一致 |
| 8 | α-甲基苯乙烯储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压 | 1 | 一致 |
| 9 | 苯乙烯储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压 | 1 | 一致 |
| 10 | 甲基丙烯酸甲酯储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压 | 1 | 一致 |
| 11 | *乙酸丁酯/环己酮（清洗）/环己酮(回收)/丙二醇单甲醚乙酸酯（回收）储罐 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |
| 12 | *C9芳香族烃/ C9芳香族烃/预留/预留 | 立式固定顶 | 40 | SUS304 | 常温、常压、氮封 | 1 | 一致 |

注：*等体积隔为4个区域。

甲类罐区储罐呼吸阀废气经管道进入活性炭吸附装置。

表3.2-5  产品方案调整后公用及辅助工程利用情况

| 工程 名称 | 环评 | 实际建设 | 对照 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 甲类储罐区 | 甲类储罐区 | 一致 | 依托现有 |
|  | 液氮罐区 | 液氮罐区 | 一致 | 依托现有 |
|  | 甲类仓库一 | 甲类仓库一 | 一致 | 依托现有 |
|  | 甲类仓库二 | 甲类仓库二 | 一致 | 依托现有 |
| 辅助生产装置及公用工程 | 给水 | 给水 | 一致 | 来自市政自来水管网 |
|  | 排水 | 排水 | 一致 | 废水接管开发区第二污水处理厂 |
|  | 供配电 | 供配电 | 一致 | 来自园区供电网 |
|  | 蒸汽 | 蒸汽 | 一致 | 由园区蒸汽管网提供 |
|  | 冷却塔 | 冷却塔 | 一致 | 依托现有 |
|  | 冷冻机 | 冷冻机 | 一致 | 依托现有 |
|  | 空压站 | 空压站 | 一致 | 依托现有 |
|  | 导热油炉 | 导热油炉 | 一致 | 依托现有 |
|  | 天然气 | 天然气 | 一致 | 由园区天然气管道提供 |
|  | 绿化 | 绿化 | 一致 | 绿化覆盖率12% |
| 环保 工程 | 废气 | 车间一沉流式滤筒过滤器 | 废气 | 车间一沉流式滤筒过滤器 | 一致 | 依托现有 |
|  |  | 车间一二级活性炭吸附装置 |  | 车间一二级活性炭吸附装置 | 一致 | 依托现有 |
|  |  | 车间二过滤除尘器 |  | 车间二过滤除尘器 | 一致 | 依托现有 |
|  |  | 车间二二级活性炭吸附装置 |  | 车间二二级活性炭吸附装置 |  |  |
|  |  | 导热油炉 | 导热油炉 | 一致 | 依托现有 |
|  | 废水 | 接管口规范化设置 | 废水 | 接管口规范化设置 | 一致 | 依托现有 |
|  |  | 污水处理站 |  | 污水处理站 | 一致 | 依托现有 |
|  |  | 应急事故池 |  | 应急事故池 | 一致 | 依托现有 |
|  | 固废堆场 | 一般固废暂存 | 固废堆场 | 一般固废暂存 | 一致 | 依托现有 |
|  |  | 危险固废安全暂存 |  | 危险固废安全暂存 | 一致 | 依托现有 |
|  |  |  |  |  | 一致 | 依托现有 |

## 3.3主要原辅材料及设备

## 3.3.1主要原辅材料

验收项目调试期间原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1主要原辅材料使用情况

| 序号 | 原料名称 | 形态 | 规格％ | 环评年用量（t） | 实际年用量 （t） | 最大 贮存量（ｔ） | 贮存方式 | 贮存场所 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品Ⅰ |
| 1 | 苯乙烯 | 液体 | 99.5 | 7.6 | 7.6 | 30.9 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 2 | α-甲基苯乙烯 | 液体 | 99 | 59.979 | 59.979 | 30.6 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 3 | 甲基丙烯酸甲酯 | 液体 | 99.9 | 13.62 | 13.62 | 32 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 4 | 甲基丙烯酸十八烷基酯 | 液体 | 99.5 | 4.966 | 4.966 | 2 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 5 | 丙烯酸 | 液体 | 98 | 34.781 | 34.781 | 30 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 6 | 甲基丙烯酸羟乙酯 | 液体 | 99.5 | 1.25 | 1.25 | 0.2 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 7 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | 液体 | 98 | 2.449 | 2.449 | 0.4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 冷库 |
| 8 | 脂肪族二元酸酯 | 液体 | 98 | 4.782 | 4.782 | 0.4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 9 | 二乙二醇乙醚溶剂 | 液体 | 99 | 4.368 | 4.368 | 0.4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 10 | 环已酮 | 液体 | 99.8 | 1.913 | 1.913 | 0.4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 产品Ⅱ |
| 1 | 苯乙烯 | 液体 | 99.5 | 59.056 | 59.056 | 30.9 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 2 | 丙烯酸乙酯 | 液体 | 99.5 | 2.137 | 2.137 | 1.6 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 3 | 2-丙烯酸环已基酯 | 液体 | 99.5 | 3.767 | 3.767 | 0.4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 4 | 甲基丙烯酸甲酯 | 液体 | 99.9 | 2.144 | 2.144 | 32 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 5 | 甲基丙烯酸十八烷基酯 | 液体 | 99.5 | 17.202 | 17.202 | 2 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 6 | 4-(1-氧代-2-丙烯基）吗啡啉 | 液体 | 99 | 2.581 | 2.581 | 0.4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 7 | AM-90G | 液体 | 99.5 | 1.721 | 1.721 | 0.4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 8 | 丙烯酸 | 液体 | 98 | 0.929 | 0.929 | 30 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 9 | 甲基丙烯酸 | 液体 | 99.9 | 4.651 | 4.651 | 1.6 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 10 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | 液体 | 98 | 0.072 | 0.072 | 0.4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 冷库 |
| 11 | 偶氮二异丁腈 | 个体 | 99 | 3.83 | 3.83 | 0.6 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 12 | 乙酸丁酯 | 液体 | 99 | 9.988 | 9.988 | 0.8 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 13 | 环已酮 | 液体 | 99.8 | 2.117 | 2.117 | 0.4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 产品Ⅲ |
| 1 | 苯乙烯 | 液体 | 99.5 | 33.82 | 33.82 | 30.9 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 液体 | 99.5 | 79.436 | 79.436 | 8 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 3 | 2-丙烯酸十二烷基酯 | 液体 | 99.5 | 2.448 | 2.448 | 0.2 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 4 | 丙烯酸 | 液体 | 98 | 0.175 | 0.175 | 30 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 5 | 马来酸酐 | 个体 | 99.5 | 55.98 | 55.98 | 4 | 袋装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 6 | 1,1-双-（过氧化叔丁基）环已烷 | 液体 | 70 | 1.377 | 1.377 | 0.2 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 7 | 过氧化二异丙苯 | 液体 | 98 | 1.043 | 1.043 | 0.2 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 冷库 |
| 8 | 二叔丁基过氧化物 | 液体 | 69 | 1.047 | 1.047 | 0.2 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 冷库 |
| 9 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 液体 | 98 | 19.046 | 19.046 | 0.6 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 冷库 |
| 10 | 环已酮 | 液体 | 99.8 | 0.788 | 0.788 | 0.4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 产品Ⅻ(新增产品) |
| 1 | 苯乙烯 | 液体 | 99.5 | 46.039 | 46.039 | 30.9 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 2 | 丙烯酸-2-乙基己酯 | 液体 | 99 | 13.112 | 13.112 | 4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 3 | 丙烯酸苄酯 | 液体 | 93 | 42.405 | 42.405 | 2 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 4 | 甲基丙烯酸 | 液体 | 99.9 | 5.114 | 5.114 | 1.6 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 保温库 |
| 5 | 4-(1-氧代-2-丙烯基)吗啡啉 | 液体 | 99 | 6.07 | 6.07 | 0.4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 6 | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | 液体 | 97 | 142.98 | 142.98 | 8 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 7 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | 液体 | 98 | 15.12 | 15.12 | 0.4 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 | 冷库 |
| 8 | C9系芳香族烃 | 液体 | 98 | 51.419 | 51.419 | 20 | 储罐 | 甲类罐区 | 槽车 |  |
| 产品ⅩⅠ |
| 1 | 甲基乙基酮 | 液体 | 99 | 0.248 | 0.248 | 0.2 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 2 | KT-80 | 液体 | - | 93.647 | 93.647 | 10 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 3 | JK-75 | 液体 | - | 51.788 | 51.788 | 5 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 4 | AM-400 | 个体 | - | 4.086 | 4.086 | 1 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 5 | D-1200 | 液体 | - | 2.335 | 2.335 | 0.6 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 6 | KC-50 | 液体 | - | 4.633 | 4.633 | 1 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 7 | TR-7 | 液体 | - | 16.683 | 16.683 | 3 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 8 | 原料132 | 液体 | - | 116.116 | 116.116 | 10 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 9 | 原料133 | 液体 | - | 116.116 | 116.116 | 10 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 10 | 原料11 | 液体 | - | 116.116 | 116.116 | 10 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 产品ⅩⅢ (新增产品) |
| 1 | 合成树脂(产品Ⅱ） | 固形 | - | 68.636 | 68.636 | 2 | 袋装 | 丙类仓库 | 叉车 |  |
| 2 | 合成树脂(产品Ⅻ） | 固形 | - | 100.000 | 100.000 | 8 | 袋装 | 丙类仓库 | 叉车 |  |
| 3 | EO改质之三丙烯酸三羟甲基丙酯 | 液体 | - | 56.212 | 56.212 | 4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 4 | 双三羟甲基丙烷丙烯酸酯 | 液体 | - | 112.424 | 112.424 | 6 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 5 | 三丙烯酸三羟甲基丙酯 | 液体 | - | 112.424 | 112.424 | 8 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 6 | 二缩三丙二醇二丙烯酸酯 | 液体 | - | 28.106 | 28.106 | 4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 7 | 2丙氧基化新戊二醇二丙烯酸酯 | 液体 | - | 28.102 | 28.102 | 4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 8 | 聚二季戊四醇六丙烯酸酯 | 个体 | - | 56.212 | 56.212 | 4 | 桶装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 9 | 乙酸丁酯 | 液体 | - | 4.07 | 4.07 | 0.8 | 桶装 | 甲类仓库二 | 汽车 |  |
| 产品A |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 152.18 | 152.18 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 合成树脂 | 固体 | — | 0.38 | 0.38 | 10 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 3 | 甲苯 | 液体 | 99.5 | 1370.64 | 1370.64 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品B |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 60 | 60 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 合成树脂 | 固体 | — | 4 | 4 | 10 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 3 | 乙酸正丁酯 | 液体 | 99 | 366 | 366 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品E(新增产品) |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 9.001 | 9.001 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 乙酸乙酯 | 液体 | 99.5 | 54.161 | 54.161 | 15 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品F |
| 1 | 合成树脂 | 固体 | — | 10.001 | 10.001 | 10 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 甲苯 | 液体 | 99.5 | 40.018 | 40.018 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 3 | 乙酸乙酯 | 液体 | 99.5 | 40.066 | 40.066 | 15 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 4 | 乙酸丁酯 | 液体 | 99 | 10.006 | 10.006 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品G |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 3.0005 | 3.0005 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 乙酸正丁酯 | 液体 | 99 | 17.335 | 17.335 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 3 | 甲基环己烷 | 液体 | 99 | 9.716 | 9.716 | 8 | 桶装 | 甲类仓库一 | 汽车 |  |
| 产品H(新增产品) |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 6.001 | 6.001 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 石脑油 | 液体 | — | 54.161 | 54.161 | 4 | 桶装 | 甲类仓库一 | 汽车 |  |
| 产品N |
| 1 | 合成树脂 | 固体 | — | 1.3005 | 1.3005 | 10 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 二甲苯 | 液体 | 99.5 | 5.868 | 5.868 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 3 | 乙酸正丁酯 | 液体 | 99 | 5.862 | 5.862 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品O |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 9.001 | 9.001 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 乙酸乙酯 | 液体 | 99.5 | 33.115 | 33.115 | 15 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 3 | 甲基环己烷 | 液体 | 99 | 18.036 | 18.036 | 8 | 桶装 | 甲类仓库一 | 汽车 |  |
| 产品L |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 21.533 | 21.533 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 二甲苯 | 液体 | 99.5 | 168.783 | 168.783 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品T |
| 1 | 合成树脂 | 固体 | — | 20.001 | 20.001 | 10 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 乙酸乙酯 | 液体 | 99.5 | 90.104 | 90.104 | 15 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 3 | 乙酸丁酯 | 液体 | 99.5 | 90.056 | 90.056 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 产品U(新增产品) |
| 1 | 聚烯烃 | 固体 | — | 6.001 | 6.001 | 30 | 袋装 | 丙类仓库 | 汽车 |  |
| 2 | 乙酸乙酯 | 液体 | 99.5 | 30.075 | 30.075 | 15 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |
| 3 | 甲苯 | 液体 | 99.5 | 24.105 | 24.105 | 30 | 储罐 | 甲类罐区 | 汽车 |  |

## 3.3.2主要生产设备

本项目产品方案调整需在添加剂车间1#生产线新增2台研磨机及其配套的2台研磨泵，其余生产设备及辅助设备均利用现有的。研磨机等设备从日本进口，可以满足不同的需求而调控产品性能，生产出的产品获得客户的高度评价，生产设备处于同行业先进水平。生产设备清单详见下表。

表3.3-2  项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 温度 （℃） | 压力 （MPa） | 数量 (台/套) | 材质 | 与环评是否一致 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 涂料添加剂生产设备 |
| （一） | 1#生产线 |
| 1 | 溶解釜 | V=8.4m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 2 | 溶解釜冷凝器 | F=3.5㎡，Φ273×1000 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 3 | 加料斗 | V=2m3 | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 4 | 分散釜 | V=8.4m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 5 | 分散釜冷凝器 | F＝3.5㎡,Φ273×1000 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 6 | 贮存釜 | V=8.4m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 7 | 贮存釜冷凝器 | F=3.5㎡，Φ273×1000 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 8 | 物料加热槽 | V=0.12 m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 9 | 注料泵 | Q＝2.4m3/h | 110 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 10 | 分散循环泵 | Q＝10m3/h H＝20m | 常温 | 0.2 | 4 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 11 | 过滤器 | — | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 12 | 灌装机 | — | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 13 | 研磨机 | 30KW | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 新建 |
| 14 | 物料泵 | 2.2KW | 常温 | 0.2 | 2 | 组合件 | 一致 | 新建 |
| （二） | 2#生产线 |
| 15 | 溶解釜 | V=8.4m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 16 | 溶解釜冷凝器 | F=3.5㎡，Φ273×1000 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 17 | 加料斗 | V=2m3 |  |  |  |  | 一致 | 原有 |
| 18 | 分散釜 | V=8.4m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 19 | 分散釜冷凝器 | F=3.5㎡，Φ273×1000 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 20 | 贮存釜 | V=8.4m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 21 | 贮存釜冷凝器 | F=3.5㎡，Φ273×1000 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 22 | 物料加热槽 | V=0.12 m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 23 | 注料泵 | Q＝2.4m3/h | 110 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 24 | 分散循环泵 | Q＝10m3/h，H＝20m | 常温 | 0.2 | 4 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 25 | 过滤器 | — | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 26 | 灌装机 | — | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 27 | 湿式研磨机 | 30kw | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 28 | 物料泵 | 2.2KW | 常温 | 0.2 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| （三） | 添加剂车间蒸馏装置 |
| 1 | 清洗釜 | 300L | 110 | 常压 | 2 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 2 | 清洗釜冷凝器 | F＝0.89m2 | 110 | 常压 | 2 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 3 | 加热釜 | 0.46 m3 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 4 | 加热釜冷凝器 | F=3.6 m2 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 5 | 溶剂进出料泵 | P=1.5kW | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 6 | 初蒸液接收釜 | 800L | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 7 | 溶剂接收釜 | 800L | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 二 | 功能树脂类产品生产设备 |
| （一） | R-1固形树脂生产线 |
| 1 | 溶剂过滤器 | 滤筒式 | 常温 | 常压 | 7 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 2 | 原料釜 | V=3.65m3 | 30 | 0.1 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 3 | 原料釜用搅拌 | 0～60rpm | 30 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 5 | 滴加釜 | V=8.6m3 | 110 | 0.1 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 6 | 滴加釜用搅拌 | 0～60rpm | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 7 | 滴加釜冷凝器 | F＝5m2 | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 8 | 滴加泵 | Q＝6m3/h H=20m | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 9 | 滴加热水罐 | 300L | 90 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 10 | 滴加热水膨胀罐 | 40L | 90 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 11 | 滴加热水循环泵 | Q=10m3/h,H=20m | 90 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 12 | 触媒调整釜I | V=0.59m3 | 30 | 0.1 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 13 | 触媒调整釜I用搅拌 | 0～100rpm | 30 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 14 | 触媒调整釜I用滴加泵 | Q＝0.3m3/h H=20m | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 15 | 触媒调整釜II | 20L | 30 | 0.1 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 16 | 聚合终止剂釜 | 20L | 30 | 0.1 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 17 | 洗净液循环泵 | Q＝9m3/h H=50m | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 18 | 反应釜 | V=12.5m3 | 240 | 0.1 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 19 | 反应釜用搅拌 | 0～40rpm | 240 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 20 | 反应釜回流用冷凝器 | F＝40m2 | 120 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 21 | 反应釜蒸馏用冷凝器 | F＝40m2 | 120 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 22 | 冷凝器洗净用泵 | 隔膜式Q=20L/min H=20m | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 23 | 分水器 | 150L | 60 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 24 | 初馏份贮槽 | V=2m3 | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 25 | 减压回收贮槽 | V=12.5m3 | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 26 | 减压后馏份贮槽 | V=1m3 | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 27 | 回收溶剂输送泵 | Q＝9m3/h H=50m | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 28 | 真空泵 | Q＝150L/S | 常温 | -0.1 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 29 | 树脂成型机 | 2000kg/h 水冷式，带输送机、破碎机等 | 240 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 30 | 上段空气分离罐 | 9L | 270 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 31 | 上段热媒泵 | Q＝52m3/h H=34m | 240 | 0.34 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 32 | 上段热媒换热器 | F＝40m2 | 240 | 0.34 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 33 | 下段空气分离罐 | 9L | 270 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 34 | 下段热媒泵 | Q＝52m3/h H=34m | 240 | 0.34 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 35 | 下段热媒换热器 | F＝40m2 | 240 | 0.34 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 36 | 热媒膨胀罐 | 1500L | 110 | 常压 | 1 | CS | 一致 | 原有 |
| 37 | 冷水机组(含水箱、水泵） | 功率25kW | 5-10 | ATM | 3 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 38 | 冷却水罐 | V=14m3 | 50 | ATM | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 39 | 冷却水泵 | Q=10m3/h,H=20m | 50 | ATM | 3 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 40 | 30kg台秤 | 30kg | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 41 | 5kg台秤 | 5kg | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 42 | 树脂用粉碎机 | 25-500kg/h | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 43 | 螺旋供料器 | — | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 44 | 除尘器 | 10000 m3/h | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 45 | 树脂粉碎加料斗 | 2000L | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 46 | 树脂粉碎储料器 | 2000L | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 47 | 蒸馏釜 | V=1m3 | 150 | 常压 | F.V~0 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 48 | 蒸馏回收釜 | V=1m3 | 常温 | 常压 | F.V~0 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 49 | 1500kg台秤 |  | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 50 | 300kg台秤 |  | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 51 | 移动式加料泵 | 齿轮泵Q＝3m3/h H=20m | 常温 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| （二） | B-1树脂生产线 |
| 1 | 溶剂过滤器 | 滤筒式 | 常温 | 常压 | 4 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 2 | 中间产品投入泵 | 隔膜泵Q＝3m3/h H=5m | 常温 | 0.1 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 3 | 洗净液投入泵 | 隔膜泵Q＝3m3/h H=5m | 常温 | 0.1 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 4 | 原料釜 | V=3.2m3 | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 5 | 原料罐用搅拌 | 0～60rpm | 常温 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 6 | 混合釜 | V=6.4m3 | 110 | F.V～0 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 7 | 混合釜用搅拌 | 0～60rpm | 110 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 8 | 混合釜冷凝器 | F＝22m2 | 80 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 9 | 混合釜储料罐 | 100L | 40 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 11 | 蒸馏罐 | V=3.2m3 | 常温 | F.V～0 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 12 | 真空泵 | 150L/S | 常温 | -0.1 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 13 | 滴加泵 | 隔膜泵 Q=3m3/h,H=5m | 常温 | 0.25 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 14 | 混合釜用热水罐 | 300L | 90 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 15 | 混合釜用热水膨胀罐 | 100L | 90 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 16 | 混合釜用热水循环泵 | Q=10m3/h,H=20m | 90 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 17 | 出料泵 | 隔膜泵 Q=3m3/h,H=5m | 常温 | 0.25 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 18 | 过滤器 | — | 80 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 19 | 18L充装线 |  | 常温 | 常压 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 20 | 300kg台秤 |  | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 21 | 30kg台秤 |  | 常温 | 常压 | 2 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 22 | 洗净溶剂投入泵 | 隔膜泵 Q=3m3/h,H=5m | 常温 | 0.25 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |
| 23 | 储存釜 | V=8.4m3 | 80 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 24 | 储存釜用搅拌 | 6～62rpm | 80 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 25 | 储存釜冷凝器 | F＝5m2 | 80 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 26 | 储存釜热水膨胀罐 | 40L | 90 | 常压 | 1 | SUS304 | 一致 | 原有 |
| 27 | 储存釜热水循环泵 | Q=12m3/h,H=15m | 90 | 0.2 | 1 | 组合件 | 一致 | 原有 |

### 3.4水源及水平衡

现有项目已建成的添加剂类产品1#和2#生产线无工艺生产用水，只有冷却系统用水和生产中间接加热用蒸汽；已建成的功能树脂类产品R-1固形树脂生产线和B-1合成树脂混合生产线无工艺生产用水，只有冷却系统补充用水、冷冻系统补充用水和生产中间接加热用蒸汽。此外为员工生活用水及厂区绿化用水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。本次新增产品Ⅻ（RD-888）新增用水量12.696t/a用于减压蒸馏，其中0.8t/a以气态排出，其余进入冷凝废液作危废委托处置，无工艺废水产生。

图3.4-1  项目目前实际用排水平衡图  单位：t/a

## 3.5工艺流程简述

## 3.5.1涂料添加剂产品生产工艺

添加剂类产品的生产过程均为物理混合过程，不发生化学反应。

一、1#生产线生产工艺

1#生产线生产工艺如下：（产品A\F\L\N\H\U）

图3.5-1  1#生产线生产工艺流程及产污节点图

具体工艺流程描述：

（1）将与定量的产品相当的溶剂加入溶解釜（产品A溶剂为甲苯；产品F溶剂为甲苯和乙酸正丁酯；产品L溶剂为二甲苯；产品N溶剂为二甲苯和乙酸正丁酯；产品H溶剂为石脑油；产品U溶剂为甲苯），并从料斗将定量的各种树脂加入。固体物料投料过程中，有G1#-1粉尘（颗粒物）产生，从出气口收集至除尘器。投料结束后搅拌、通过蒸汽夹套加热到规定的温度，并按规定的条件保温（产品A加热温度110℃；产品F加热温度108℃；产品L加热温度105℃；产品N加热温度108℃；产品H加热温度120℃；产品U加热温度107℃）。加热过程中，部分有机物挥发，经溶解釜设置的冷凝器冷凝回流至反应釜中，少量不凝气G1#-2经负压收集。

（2）将一定量的溶剂加入分散釜进行搅拌，通过温水夹套加热到30℃左右。将溶解釜内的物料通过泵注入分散釜，由于溶解釜内物料温度在100℃以上，与分散釜物料混合后分散釜内的温度会升高，通过循环泵进行循环，循环过程中通过外冷却器壳通入5℃冷冻水，并持续降温至30℃。加热过程中，部分有机物挥发，经分散釜设置的冷凝器冷凝回流至分散釜中，少量不凝气G1#-3经负压收集。

（3）产品N、U经湿式研磨机进行研磨循环合格后，注入贮存釜。其余产品分散均匀后即可注入贮存釜。储存过程中部分有机物挥发，经贮存釜冷凝器冷凝回流，少量不凝气G1#-4经负压收集。

（4）在重力作用下经过滤网过滤后、经自动灌装机进行定量灌装制成成品（A、F、L、N、H、U）。灌装过程中产生少量有机废气G1#-5，经灌装口吸风罩负压收集。过滤过程有极少量物质附着在滤网上，定期将滤网取出，使用甲苯溶液进行清洗，清洗液蒸馏回收溶剂，蒸馏残渣委外处置。

二、2#生产线生产工艺

2#生产线生产工艺如下：（产品B\T\G\O\E）

图3.5-2  2#生产线生产工艺流程及产污节点图

具体工艺流程描述：

（1）将与定量的产品相当的溶剂（产品B溶剂乙酸正丁酯；产品T溶剂乙酸乙酯和乙酸丁酯；产品G溶剂乙酸正丁酯和甲基环己烷；产品O溶剂乙酸乙酯和甲基环己烷；产品E溶剂乙酸乙酯）加入溶解釜，通过加料斗加入定量的各种树脂，固态物料加料过程中有少量G2#-1粉尘（颗粒物）产生，经出风口收集至除尘器。投料结束后搅拌、加热到规定温度，按照规定的条件保温（产品B加热温度120℃；产品T加热温度105℃；产品G加热温度110℃；产品O加热温度100℃；产品E加热温度70℃）。加热过程中，部分有机物挥发，经溶解釜冷凝器冷凝回流至反应釜中，少量不凝气G2#-2经负压收集。

（2）向分散釜内加入定量的溶剂，加热到30℃左右，开动循环泵，将溶解釜中的保温液通过循环泵注入分散釜，由于溶解釜内物料温度在100℃以上，与分散釜物料混合后分散釜内的温度会升高，通过循环泵进行循环，循环过程中通过外冷却器壳通入5℃冷冻水，并持续降温至30℃。加热过程中，部分有机物挥发，经分散釜冷凝器冷凝回流至反应釜中，少量不凝气G2#-3经负压收集。

（3）经分散釜和湿式研磨机进行研磨循环合格后，泵入贮存釜。储存过程中部分有机物挥发，经贮存釜冷凝器冷凝回流，少量不凝气G2#-4经负压收集。

（4）在重力作用下经过滤网过滤后、经自动灌装机进行定量灌装制成成品（ B、T、G、O、E）。灌装过程中产生少量有机废气G2#-5，经灌装口吸风罩负压收集。过滤过程有极少量物质附着在滤网上，定期将滤网取出，使用甲苯溶液进行清洗，清洗液蒸馏回收溶剂，蒸馏残渣委外处置。

三、添加剂产品洗涤工艺

添加剂产品在过滤工艺前，使用少量的原料溶剂，对设备内的残留物进行洗净，并与产品进行混合。

更换产品时，需对生产线设备进行加热清洗。清洗工艺如下：

常温下，将溶剂（1#生产线使用甲苯，2#生产线使用乙酸丁酯）通过计量泵打入溶解釜中，每次加入量约100L，开启搅拌，并通过夹套蒸气加热至回流（使用甲苯清洗时加热至107℃，使用乙酸丁酯清洗时加热至120℃），进行釜内加热清洗。观察釜壁上残留树脂清洗完成后，溶解釜内的洗净液打入分散釜中，分散釜进行加热洗净，同时开启分散循环泵，进行分散循环管道加热洗净。观察分散釜壁上残留树脂清洗完成后，将洗净液放入贮存釜中，开启贮存釜蒸气阀门，进行加热洗净。贮存釜洗净完成后，将洗净液排入铁桶中，下批次相同产品生产时回收利用。

图3.5-3  涂料添加剂生产线更换产品设备清洗工艺产污节点图

更换产品时，过滤器滤网需进行清洗。首先将需要清洗的滤网取出，放入清洗釜中，在T-3加热釜内打入少量甲苯洗净液，夹套内通入蒸汽加热至106℃后将甲苯蒸气通入清洗釜中清洗过滤网。清洗过程中甲苯蒸汽通过冷凝器回流至加热釜中，不凝气G9甲苯进入尾气收集系统。清洗完成后，关闭T-3加热釜通往清洗釜管道阀门。开启T-3加热釜通往溶剂接收釜阀门，继续加热T-3加热釜保持106℃，T-3加热釜内的甲苯汽化后经冷凝器进入溶剂接收釜回用，不凝气G10甲苯进入尾气收集系统，T-3加热釜内的S蒸馏残液作为固废处理。

图3.5-4   过滤器清洗工艺流程及产污节点图

## 3.5.2功能树脂生产工艺

一、R-1固形树脂生产工艺

该生产线新增产品为Ⅻ，产品Ⅻ分为两个系列，即产品RD-876和产品RD-888，两个系列产品仅反应原料单体不同，引发剂、溶剂及工艺过程、操作工况均相同。

1、反应原理及反应方程式

（1）产品RD-876

（2）产品RD-888

2、生产工艺流程

产品Ⅻ的生产工艺流程见图3.5-5。

图3.5-5    产品Ⅻ生产工艺流程及产污节点图

（3）工艺流程描述

(a) 将单体、过氧化苯甲酸叔丁酯（聚合引发剂）、C9系芳香族烃（溶剂）按照配比要求注入滴下釜搅拌均匀。搅拌过程中，部分有机物挥发，通过滴加釜冷凝器冷凝回流至釜内，冷凝面积为10 m2，不凝气G12-1经负压收集。

(b)夹套内通入导热油将反应釜内的温度升到150～160℃、在6h内将滴下釜内的混合液滴入反应釜内，并用少量溶剂对滴下釜进行冲洗，使物料、溶剂基本全部进入反应釜中。聚合反应釜保持160℃进行聚合反应，并保温30min熟化。部分有机物挥发，通过聚合釜冷凝器冷凝，冷凝液回流到聚合釜内，冷凝面积为40 m2，不凝气G12-2经负压收集。反应聚合率约为97%。

(c)反应结束后，继续升温至170℃，先在常压下蒸馏回收未反应的单体，蒸发的单体经冷凝面积为40m2的冷凝器冷凝流入初馏接收罐中，产生冷凝废液S12-1；冷凝过程产生少量不凝气G12-3经负压收集。脱单结束后，在160℃、-0.097MPa条件下进行减压蒸馏，回收溶剂；溶剂回收完成后，加入适量水，进行减压蒸馏，将水、少量溶剂和杂质蒸馏出来，经冷凝收集的冷凝废液S12-2作固废委托处置，同时产生少量不凝气G12-4经负压收集。总蒸馏时间约为7h。

(d) 减压蒸馏结束后，反应釜补充氮气恢复至常压，打开反应釜釜底阀，从釜底出来的熔融树脂被投入冷却成型机内冷却固化，但是为保证产品质量，去除刚开始流出釜底的部分树脂，成为废树脂S12-3。冷却固化成为鳞片化状态后取出进行包装，得到产品。在冷却、取出过程中有少量废气G12-5，经负压收集。

由于反应过程中有部分树脂残留在反应釜中，为防止釜内残留物影响到产品质量，每批生产完都需要以C9系芳香族烃溶剂进行清洗。清洗工艺为向反应釜中加入100LC9系芳香族烃，通过导热油将反应釜加热至155℃进行清洗。清洗液下批次回用，回用5-7次后对溶剂进行蒸馏、回用。具体工艺流程如下：

图3.5-6  产品Ⅻ设备清洗液处理工艺及产污环节图

二、B-1合成树脂混合生产工艺

该生产线为物理混合过程，无化学反应，本次新增产品为XⅢ，生产工艺流程如下：

图3.5-7   产品XⅢ生产工艺流程及产污节点图

生产工艺流程描述：

（1）将本公司生产的合成树脂、外购的溶剂按照配比投加至混合釜中，混合搅拌，并通过蒸汽夹套加热至110-120℃左右，保持3-4小时。在混合过程中，低沸点有机物挥发，经反应釜冷凝器冷凝后回流至反应釜内，不凝气G13-1经负压收集。

（2）溶解完成后，经冷却水降温至50℃，然后进行过滤包装。过滤时产生少量过滤残渣S13-1，生产结束后，人工取出滤网，将过滤残渣手工清理至暂存桶内。包装过程产生废气G13-2，经负压收集。

在生产过程中混合釜内会有少量物料残留，每批生产结束后使用100L乙酸丁酯进行清洗，清洗液转入蒸馏釜进行蒸馏，回收部分乙酸丁酯。清洗液下批次回用，回用5-7次后对溶剂进行蒸馏、回用。清洗工艺见下图，清洗过程中产生不凝气G13-3、G13-4以及蒸馏残渣S13-1。

图3.5-8  产品XⅢ清洗工艺流程及产污节点图

### 3.6项目变动情况

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），本次验收“涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目”，就性质、规模（生产能力、配套仓储设施、生产装置）、地点、生产工艺（生产装置类型、原辅材料消耗、燃料类型）、环境保护措施（污染防治措施、规模、处置去向、排放形式）等，均与《涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目环境影响报告书》保持一致，无变动，具体对照详见下表。

表3.6-1 项目变动情况对照检查表（苏环办[2015]256号文）

| 类别 | 苏环办〔2015〕256号变动清单 | 实际变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 1、主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 产品品种未发生变化，具体见表3.2-1。 |
| 规模 | 2、生产能力增加30%及以上。 | 生产能力未增加，具体见表3.2-1。 |
|  | 3、配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 实际建设与环评一致，具体见表3.2-5。 |
|  | 4、新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 生产装置未新增，具体见表3.3-2。 |
| 地点 | 5、项目重新选址。 | 项目未重新选址。 |
|  | 6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 总平面布置没有发生变化。 |
|  | 7.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 根据项目环评批复，卫生防护距离为厂界外50米，在此卫生防护距离内无医院、居民等敏感保护目标，同时卫生防护距离内土地全部已经规划为工业用地。 |
|  | 8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 本项目厂外管线路没有调整，没有穿越新的环境敏感区。 |
| 生产 工艺 | 9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目主要原辅材料实际消耗与原环评没有变化，具体见表3.3-1，工艺未变。生产设备未变化，具体见表3.3-2。. |
| 环境保护措施 | 10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 较环评没有变化，见表3.6-2。 |

表3.6-2项目主要环保措施表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 涂料添加剂车间 | 颗粒物 | 除尘器+20米高排气筒PQ1 | 除尘器+20米高排气筒PQ1 | 一致 |
|  |  | 甲苯、乙酸酯类、二甲苯、非甲烷总烃 | 二级活性炭+20米高排气筒PQ2 | 二级活性炭+20米高排气筒PQ2 | 一致 |
|  | 功能树脂车间 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、苯乙烯、乙酸酯类、非甲烷总烃、其他有机物 | 二级活性炭+20米高排气筒PQ3 | 二级活性炭+20米高排气筒PQ3 | 一致 |
|  | 导热油炉 | SO2、烟尘、NOx | 15米高排气筒PQ4 | 15米高排气筒PQ4 | 一致 |
| 废水 | 生活污水和初期雨水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类 | 化粪池 | 化粪池 | 一致 |
| 噪声 | 生产 | 高噪声设备 | 隔声、减震 | 隔声、减震 | 一致 |
| 固废 | 生产 | 危险固废 | 利用现有固废堆场25m2+25m2 | 利用现有固废堆场25m2+25m2 | 一致 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

### 4.1.1固废

本项目产生的固体废物为设备清洗蒸馏残液、生产过程中的过滤残余物、冷凝废液、废树脂、废气处理的废活性炭、废包装桶，均属于危险固废，委托南通升达废料处理有限公司、南通海之阳环保技术工程有限公司进行处置。验收项目环评中固废预计产生情况见表4.1-1。

表4.1-1 验收项目环评固废产生及处置情况

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 环评预估产生量 t/a | 实际产生量t/a | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残液 | HW13 | 900-016-13 | 48.5434 | 3.46 | 反应釜、蒸馏釜 | 黏稠 | 有机溶剂、树脂 | 有机溶剂、树脂 | 3天 | T | 用200L铁桶（密封）包装，暂存于危废暂存区一，委托南通升达废料处理有限公司处置 |
| 2 | 冷凝废液 | HW13 | 265-103-13 | 104.774 | 1 | 冷凝器 | 黏稠 | 有机溶剂、单体有机物、树脂 | 有机溶剂、单体有机物、树脂 | 每批 | T |  |
| 3 | 过滤残渣 | HW13 | 900-016-13 | 5.0586 | 5.08 | 过滤网 | 固态 | 树脂 | 树脂 | 每批 | T | 用200L铁桶（密封）包装，暂存于危废暂存区一，委托南通升达废料处理有限公司 |
| 4 | 废树脂 | HW13 | 265-101-13 | 2.041 | 1.5 | 冷却成型 | 固态 | 树脂 | 树脂 | 每批 | T | 用带内衬的袋子包装，暂存于危废暂存区二，委托南通升达废料处理有限公司 |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 25 | 2.78 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 3-4个月 | T |  |
| 6 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 20 | 3.22 | 原辅料，不合格产品报废桶 | 固态 | 铁桶、原辅料 | 原辅料 | 3-7天 | T | 20L、200L的铁桶，均盖盖子，暂存于危废暂存区二，委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置 |

注：实际产生量为公司2018年全年产生量，部分危险废物较环评预估量明显偏小是因为公司2018年未满负荷进行生产,2018年全年公司共生产涂料产品约1000吨（占总产能的36.7%），树脂产品50吨（占总产能的2.8%）。

根据现场踏勘，厂区设置2个危险废物暂存仓库，面积均约25m2。危废仓库地面采取了基础防渗层、垂直防渗，分区堆放、专人负责、台账记录、张贴“危废警告标识”、盛装危废的容器上粘贴“危废标签”等，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，其中仓库1主要堆存液体危废，设置了溢流沟，溢流沟连接废液收集池：详见图4.1-1、4.1-2、4.1-3。

图4.1-1 危废仓库1

图4.1-2  溢流沟及废液收集池

图4.1-3 危废仓库2

## 4.2 其他环境保护设施

## 4.2.1环境风险防范设施

（1）本公司生产工艺由PLC控制系统。生产装置的相关工序的全部参数（包括温度、压力、流量、液位等参数）除现场显示外，还将相关的数据传输到控制室进行集中监控； 并设置有报警、联锁紧急切断系统，当各工艺参数超出设定范围，控制器进行报警，并自动紧急切断。

罐区的储罐均设置液位、温度、压力显示、上限报警和高液位连锁切断装置。

（2）可燃气体、有毒气体监测报警系统

公司在生产车间、仓库、罐区均设置有可燃气体报警器42个，当现场发生泄漏时，气体报警器可及时发出现场警报和消防控制室警报。

（3）消防及火灾报警系统

消防水源由自来水管网提供，企业已设消防水池一座，有效容积为750m3；企业在消防泵房配置 XBD8.6/45-125L的消防泵2台（一用一备），流量为45L/s，扬程为86m，设置XBD10.9/40-125L的喷淋泵3台（二用一备），流量为40L/s，扬程为109m。室内外配置消火栓和小型移动灭火器材；同时在各生产、储存场所配火灾自动报警系统，现场发生火情时，可及时发出警报。

（4）实时监控系统：在企业主要生产车间、罐区、公用工程区设有监控系统。

（5）废水定期检测：安环部门负责定期对废水废气进行检测，确保达标排放。废水系统设置了电子流量计监控设施，实现实时检测功能。COD在线检测仪在废水站投用后设置。

（6）日常监控与管理：储存场所实行定时巡查，由当班人员每两小时进行巡查，每月由车间组成检查组进行检查。

（7）设置了占地533.1m2的甲类罐区，共12个40m3的储罐，设有1m高围堰，设置了占地86m2的液氮罐区，一台10m3的液氮储罐。

(8)公司应急预案于2018年8月31日在南通经济技术开发区环境保护局备案，编号为：320609-2018-47-M（详见附件），公司在厂区设置了一座容积为850m3的事故应急池，用于收纳事故废水，公司应急物资见下表。

表4.2-1  公司环境应急救援能力及环保设施一览表

| 类别 | 序号 | 指标内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构与人员 | 1 | 环境应急管理机构 | 1支 | 应急预案生效后实施 |
|  | 2 | 人员规模 | 20人 | 常驻人员，不包括值班人员、临时应急人员及外部专家等 |
|  | 3 | 义务消防队 | 1支 | 15人，联系电话86163250 |
| 业务与经费 | 1 | 人员经费 | —— | 根据实际情况由公司统筹安排 |
|  | 2 | 环境应急工作保障经费 | —— |  |
| 基础工作制度 | 1 | 环境应急预案 | 1本 | 定期修订、增补案例等 |
|  | 2 | 预案管理制度 | 1套 | 含预案评估、备案、修订 |
|  | 3 | 专家库管理制度 | 1套 | 定期组织更新 |
|  | 4 | 培训演练制度 | 1套 | 定期组织演练 |
|  | 5 | 物资调用制度 | 1套 | 定期检查应急物资的配备 |
| 环保 设施 | 1 | 活性炭吸附装置 | 2套 |  |
|  | 2 | 布袋除尘装置 | 2套 |  |
|  | 3 | 导热油炉系统 | 1套 | —— |
|  | 4 | 污水处理站预处理系统 | 1套 | 处理能力为3t/d，处理工艺为“破乳+化学氧化”。 |
| 预警监控设施 | 1 | 可燃气体检测器 | 8个 | 添加剂车间 |
|  | 2 | 火灾报警器 | 74个 |  |
|  | 3 | 监控摄像头 | 3个 |  |
|  | 4 | 可燃气体检测器 | 14个 | 树脂车间 |
|  | 5 | 火灾报警器 | 203个 |  |
|  | 6 | 监控摄像头 | 3个 |  |
|  | 7 | 可燃气体检测器 | 17个 | 仓库 |
|  | 8 | 火灾报警器 | 12个 |  |
|  | 9 | 监控摄像头 | 2个 |  |
|  | 10 | 可燃气体检测器 | 6个 | 罐区 |
|  | 11 | 火灾报警器 | 3个 |  |
|  | 12 | 监控摄像头 | 2个 |  |
| 应急设施、装备、材料 | 1 | 应急消防栓（室外） | 13个 | 厂区 |
|  | 2 | 泡沫罐 | 2个 |  |
|  | 3 | 应急广播系统 | 1套 |  |
|  | 4 | 柴油发电机 | 1个 |  |
|  | 5 | 便携式气体检测仪 | 2个 |  |
|  | 6 | 应急站（沙袋、吸附棉、铁锹等） | 8个 |  |
|  | 7 | 应急事故池 | 1座 | 体积：850m3 |
|  | 8 | 初期雨水池 | 1座 | 体积：110m3 |
|  | 9 | 应急柜 | 1个 | 添加剂车间 |
|  | 10 | 长管呼吸器 | 1个 |  |
|  | 11 | 防毒面具 | 10个 |  |
|  | 12 | 防化服 | 1套 |  |
|  | 13 | 防护手套 | 10个 |  |
|  | 14 | 防护靴 | 2个 |  |
|  | 15 | 吸附棉 | 1箱 |  |
|  | 16 | 应急照明灯 | 2个 |  |
|  | 17 | 声光报警器 | 10个 |  |
|  | 18 | 应急药箱 | 1个 |  |
|  | 19 | 应急喇叭 | 1个 |  |
|  | 20 | 灭火器 | 38个 |  |
|  | 21 | 消火栓 | 17个 |  |
|  | 22 | 长管呼吸器 | 1个 | 树脂车间 |
|  | 23 | 防毒面具 | 10个 |  |
|  | 24 | 防化服 | 1套 |  |
|  | 25 | 防护手套 | 10个 |  |
|  | 26 | 防护靴 | 2个 |  |
|  | 27 | 吸附棉 | 1箱 |  |
|  | 28 | 应急照明灯 | 2个 |  |
|  | 29 | 声光报警器 | 16个 |  |
|  | 30 | 应急药箱 | 1个 |  |
|  | 31 | 应急喇叭 | 1个 |  |
|  | 32 | 雨淋阀组 | 25个 |  |
|  | 33 | 开式喷头 | 622个 |  |
|  | 34 | 灭火器 | 119个 |  |
|  | 35 | 消火栓 | 48个 |  |
|  | 36 | 吸附棉 | 若干 | 仓库 |
|  | 37 | 声光报警器 | 16个 |  |
|  | 38 | 灭火器 | 35个 |  |
|  | 39 | 消火栓 | 11个 |  |
|  | 40 | 移动式泡沫罐 | 4个 | 罐区 |
|  | 41 | 声光报警器 | 6个 |  |
|  | 42 | 雨污分流装置 | 1套 |  |
| 应急救治装备与材料 | 1 | 消毒药水 | 若干 | 加剂车间控制室、树脂车间控制室 |
|  | 2 | 消毒纱布 | 若干 | 加剂车间控制室、树脂车间控制室 |
|  | 3 | 急用药品箱 | 2个 | 添加剂车间控制室、树脂车间控制室 |
|  | 4 | 救护担架 | 2个 | 添加剂车间控制室、树脂车间控制室 |
|  | 5 | 人工呼吸气囊 | 2个 | 添加剂车间控制室、树脂车间控制室 |
| 区域环境应急机构 | 1 | 南通市环境监测站 | —— | 85158608 |
|  | 2 | 南通开发区消防大队 | —— | 85026637 |
|  | 3 | 南通市环保局 | —— | 12369 |
|  | 4 | 开发区环保局 | —— | 83597711 |
|  | 5 | 开发区安全生产监督管理局 | —— | 18912288119 |
|  | 6 | 江海中队 | —— | 85922119 |
|  | 7 | 瑞慈医院 | —— | 85969933 |
|  | 8 | 南通开发区第二污水处理厂 | —— | 85997611 |
| 可依托资源 | 1 | 南通海珥玛植物油有限公司 | —— | 俞建斌 18012221558 |
|  | 2 | 高化学（江苏）化工新材料有限责任公司 | —— | 耿金榜 13405715891 |
|  | 3 | 斯福瑞（南通）制药有限公司 | —— | 袁礼 18260592080 |
|  | 4 | 厚诚科技（南通）有限公司 | —— | 中控室 89191577 |

图4.2-1 事故应急池

### 4.2.2在线监测装置

本公司不产生工艺废水，主要在线监测装置为雨水在线监测装置，监测因子为COD、氨氮、流量等。

图4.2-1 雨水在线监测装置

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目产品方案调整需在添加剂车间1#生产线新增2台研磨机及配套的2台研磨泵，其余生产设备及辅助设备均利用现有的。本项目总投资为50万元，不新增工作人员。“三同时”落实情况详见下表。

表4.3-1  本项目环境保护“三同时”环保竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资 (万元) | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 涂料添加剂车间 | 颗粒物 | 除尘器+20米高排气筒PQ1 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 | 依托现有 | 已建成 |
|  |  | 甲苯、乙酸酯类、二甲苯、非甲烷总烃 | 二级活性炭+20米高排气筒PQ2 | 达《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准 | 依托现有 | 已建成 |
|  | 功能树脂车间 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、苯乙烯、乙酸酯类、非甲烷总烃、其他有机物 | 二级活性炭+20米高排气筒PQ3 | 达《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准 | 依托现有 | 已建成 |
|  | 导热油炉 | SO2、烟尘、NOx | 15米高排气筒PQ4 | 达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准 | 依托现有 | 已建成 |
| 废水 | 生活污水和初期雨水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类 | 化粪池 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准 | 依托现有 | 已建成 |
| 噪声 | 生产 | 高噪声设备 | 隔声、减震 | 厂界达标 | 依托现有 | 已建成 |
| 固废 | 生产 | 危险固废 | 利用现有固废堆场25m2+25m2 | 分类设置 | 依托现有 | 已建成 |
| 绿化 | 利用现有绿化 | / | 0 | 已建成 |
| 清污分流、雨污分流，排污口规范化设置 | 厂区实行清污分流，雨污分流，废水排口已设置标志牌等，排气筒已预留采样口及采样平台，设置标志牌。 | 可满足管理要求 | 0 | 已建成 |
| 合计 |  |  | 0 |  |
| “以新带老”措施 | — | / |  |
| 总量平衡具体方案 | 产品方案调整后甲苯、二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃等有机废气的排放总量可在厂区内平衡；无新增废水；固废排放量为零。 | / |  |
| 区域解决问题 | / | / |  |
| 卫生防护距离设置 | 采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此本项目不设置大气环境防护区域；根据无组织排放的污染物计算，全厂卫生防护距离为仍以厂界为执行边界的50米范围，该范围内无医院、居民等敏感保护目标，可满足项目卫生防护距离的要求。 | / |  |

# 5环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评报告的主要结论与建议

（1）废水

本项目无新增工艺废水、无新增生活污水，因此无新增废水及污染物排放。

（2）废气

本项目废气收集、处理装置均依托厂内现有，投料过程产生的颗粒物（粉尘）经除尘器处理、生产中产生的有机废气经冷凝、二级活性炭吸附处理后，经20米高排气筒排放，均能达标排放。

（3）固体废物

产品方案调整后，产生的固体废物为设备清洗蒸馏残液、生产过程中的过滤残余物、废树脂，废气处理的废活性炭，废包装桶，均属于危险固废，委托有资质单位进行处置，可以做到“零排放”。

（4）噪声

本次只新增2台研磨机及其配套的2台研磨泵，噪声值为80-85dB（A），位于涂料添加剂车间内，经减振、隔声措施治理后，可达标排放。

本项目是对产品方案进行的调整，环保设施、公辅工程等均依托厂内现有，无环保投资。

（5）结论

本项目位于南通经济技术开发区港口工业三区内，符合规划总体要求，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求；污染防治措施可行，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，在认真落实建设单位既定的污染防治措施和本报告书提出的各项环境保护的情况下，均能实现污染物达标排放，且不改变现有环境功能区划。因此，从环保角度论证，本项目的建设是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

环评批复要求落实情况见下表。

表5.2-1  项目环评批复要求落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要点 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你公司须重视废气处理工作，采取密闭生产、无泄漏管阀等措施减少废气的无组织排放，废气处理效率不得低于环评要求，进一步优化废气治理措施，确保废气达标排放。功能性树脂车间丙烯酸、苯乙烯等废气、涂料添加剂车间甲苯、二甲苯、乙酸脂类、非甲烷总烃等废气排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中标准，投料过程产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中标准。VOC排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524 -2014）中相关标准，其他废气排放执行环评中所列标准。 | 公司混合釜、反应釜均设有冷凝器冷凝回收挥发出来的气体，不凝性气体经负压收集；包装过程中的废气通过在包装桶桶口设置吸风罩负压收集，与不凝性废气一起经二级活性炭吸附装置吸附处理。 有组织：监测数据表明，验收监测期间公司颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃、乙酸乙酯、苯系物、臭气满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）。 无组织：监测数据表明，颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、乙酸乙酯等浓度满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中无组织排放标准限值。 |
| 2 | 合理设置车间布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应考虑远离厂界，并采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008)中3类标准。 | 公司通过合理车间布局，距离衰减，选用低噪声设备等措施，减少噪声污染，监测结果表明厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008)中3类标准。 |
| 3 | 按“资源化、减量化、无害化”原则处置各类固体废弃物。固体废弃物 须设置防雨淋、防渗透的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染。本项目危险固废厂内暂存场所须按国家《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设计施工，项目产生的冷凝废液、废树脂、过滤残渣等危险固废须委托有资质的单位处置，同时加强危险固废运输管理并在江苏省危废动态管理系统中及时申报。 | 公司设有25+25m2的危废仓库，生产过程中产生的危废均暂存在危废仓库中，仓库按国家《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设计施工，项目废包装桶委托海之阳公司处置，蒸馏残液、冷凝废液、过滤残渣、废树脂、废活性炭委托升达处置。公司注重危废日常管理，并及时在江苏省危废动态管理系统中填报。 |
| 4 | 鉴于本项目使用甲苯、二甲苯等易燃易爆或危险化学品，你公司应高度重视环境风险防范工作，认真落实环评书中各项防范措施，特别关注伴生、次生环境风险，严格按《危险化学品安全管理条例》 和环境风险管理的有关规定，制定相关环保管理规章制度及事故应急预案并进行备案，加强人员风险意识教育及应急演练培训，每年演练不少于2次，同时强化事故防范措施，建立完善的安全生产管理系统和安全事故的自动化监控系统，加强对原料运输储存及生产过程中的管理。生产装置区及原料存贮区应设置检测报警装置。工艺设计采用自动控制系统和联动停车装置，本项目须设置足够容积的事故池，防止因事故性排放污染环境。 | 公司高度重视环境风险防范工作，落实了环评中各项防范工作，关键岗位和地点设置了气体检测报警装置，厂区设置了850m3的事故应急池、罐区设置了围堰等，公司应急预案于2018年8月31日在开发区环保局备案，公司每年开展应急演练，人员培训等，并有台账记录。公司建立了完善的安全生产管理系统和安全事故的自动化监控系统，工艺设计采取了自动控制系统和联动停车装置。 |
| 5 | 积极推行清洁生产，开展清洁生产审计，提高产品的率和自控水平，减少污染物排放。 | 公司目前尚未开展清洁生产审计工作。 |
| 6 | 你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护 “三同时”制度，产品结构调整后，调整前后产品总产能不变，污染物排放总量不变。项目建成后须及时办理试生产备案和竣工验收手续。 | 公司实际建设与环评一致，严格执行环境保护 “三同时”制度，产品结构调整后，调整前后产品总产能不变，染物排放总量不变，正在进行“三同时”验收。 |
| 7 | 本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。 |  |

# 6验收执行标准

## 6.1固体废物贮存标准

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单（环保部公告2013年第35号），一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订单（环保部公告2013年第35号）。

## 7验收监测结果

## 7.1生产工况

本次验收监测中废气污染物进出口浓度、厂界无组织废气浓度、厂界噪声、雨水及清下水排口浓度监测时间为2019年2月19~22日，雨水排口、废水总排口、厂内设备噪声污染物监测时间为2019年2月21~22日，监测期间各产品产能应达到设计产能的75%以上。即添加剂产品H、U、E≥45 t/d，功能树脂产品RD-876≥45 t/d、RD-888≥168.75 t/d、产品XIII≥420 t/d。

表9.1-1验收监测期间工况统计情况表

| 产品名称 | 设计产能 t/a | 验收监测期间产能t/a | 验收监测期间生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19.2.19 | 19.2.20 | 19.2.21 | 19.2.22 | 19.2.19 | 19.2.20 | 19.2.21 | 19.2.22 |
| H | 60 | / | / | / | 52 | / | / | / | 87 |
| U | 60 | 50 | 50 | / | / | 83 | 83 | / | / |
| E | 60 | / | / | 52 | / | / | / | 87 | / |
| RD-876 | 60 | 50 | 50 | / | / | 83 | 83 | / | / |
| RD-888 | 225 | 180 | 180 | / | / | 80 | 80 | / | / |
| XIII | 560 | / | / | 450 | / | / | / | 80 | / |

## 8验收监测结论

表10.1-1 验收监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织：监测数据表明，验收监测期间公司颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃、乙酸乙酯、苯系物、臭气满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）。 无组织：监测期间，颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、乙酸乙酯等浓度满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中无组织排放标准限值。 | 甲苯、乙酸乙酯、颗粒物、苯乙烯、非甲烷总烃污染物排放量符合全公司总量控制指标。 |
| 废水 | 监测结果表明，验收监测期间公司废水总排口pH值、COD、BOD5、SS排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。雨水排口CODcr小于40mg/L，SS小于30mg/L、特征污染物未检出。符合南通市环境管理要求。 | 废水量、COD、氨氮、总磷、BOD5、SS排放量符合全公司总量控制指标 |
| 噪声 | 监测期间，公司厂区各厂界噪声昼夜等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | / |
| 固废 | 本项目各类固体废弃物已分类收集委托处理、处置，具体情况见表4.1-5。 | “零排放” |
| 验收监测结论 | 岐阜化学新材料（南通）有限公司“ 涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目”验收监测期间，废气污染物排放达到国家排放标准；废水污染物排放浓度符合国家排放标准；厂界噪声达标排放，未产生扰民影响。废水、废气污染物排放量符合核定指标要求。各类固废已分类处置，各项环评批复要求基本落实。建议加强环境管理，确保各项污染物稳定达标排放。 |

# 9建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：岐阜化学新材料（南通）有限公司	           填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 项目名称 | 涂料添加剂和功能树脂产品方案调整项目 | 项目代码 | 2018-320652-26-03-603805 | 建设地点 | 南通市经济技术开发区通顺路3号现有厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别（分类管理名录） | 专项化学品制造（C2662） | 建设性质 | 改扩建 | 项目厂区中心经度/纬度 | 120.97955,31.845846 |
| 设计生产能力 | 年产涂料添加剂产品2726吨，功能树脂产品1756.7吨 | 实际生产能力 | 年产涂料添加剂产品2726吨，功能树脂产品1756.7吨 | 环评单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |
| 环评文件审批机关 | 南通市环境保护局 | 审批文号 | 通开发环复（书）2018044号 | 环评文件类型 | 环评报告书 |
| 开工日期 | 2018年5月 | 竣工日期 | 2018年8月 | 排污许可证申领时间 | 2018年11月8日 |
| 环保设施设计单位 | / | 施工单位 | / | 排污许可证编号 | 913206915911398557001P |
| 验收单位 | 岐阜化学新材料（南通）有限公司 | 监测单位 | 无锡市中证检测技术有限公司 | 监测时工况 | 80%~87% |
| 投资总概算（万元） | 50 | 环保投资概算 | 0万元 | 所占比例（%） | 0 |
| 实际总投资（万元） | 50 | 实际环保投资（万元） | 0 | 所占比例（%） | 0 |
| 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） | 0 | 固体废物治理（万元） | 0 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其它 （万元） | 20 |
| 新增废水处理能力 | 0 | 新增废气能力 | 0 | 年平均工作时 | 4000h |
| 运营单位 | 岐阜化学新材料（南通）有限公司 | 运营单位信用代码 | 913206915911398557 | 验收时间 | 2019年5月 |
| 控制项目 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际 排放量(9) | 全厂核定总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| 固废 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、本项目为产品方案调整项目，（6）表示调整后全厂的排污总量，（9）=（6）

3、计量单位：废水排放量：万吨/年；废气排放量：万标立方米/年；工业固体废物排放量：万吨/年；水污染物排放浓度：毫克/升

4、① ND”表示低于方法检出限，颗粒物检出限为1.0mg//m3，苯乙烯检出限为0.01mg/m3。

# Text boxes

蒸汽

2800

1#、2#生产线

R-1、B-1生产线

原料仓库

（保温）

1500

1200

100

680

2120

循环冷却系统

3700

600m3/h

绿化及消防

4020

1800

生活用水

1000

150

850

自来水8212.696

初期雨水

180

绿化用水

300

300

化粪池

850

开发区第二污水厂

1030

冷冻系统

180m3/h

3200

3200

12.696

工艺用水

0.8

11.896

作为危废处理

本项目

溶解釜

树脂

溶剂

分散釜

冷凝器

G1#-2有机废气

循环泵

冷凝器

G1#-3有机废气

湿式研磨

贮存釜

过滤

包装

产品

G1#-5有机废气

冷凝器

G1#-4有机废气

过滤物

G1#-1颗粒物

溶解釜

各种树脂

各种溶剂

分散釜

冷凝器

G2#-2有机废气

循环泵

冷凝器

G2#-3有机废气

湿式研磨

贮存釜

过 滤

包 装

产品

G2#-5有机废气

冷凝器

G2#-4有机废气

过滤物

G2#-1颗粒物

G7甲苯/乙酸丁酯

G8甲苯/乙酸丁酯

G6甲苯/乙酸丁酯

冷凝器

冷凝器

冷凝器

洗净液回收利用

贮存釜

分散釜

溶解釜

溶剂

清洗

甲苯

蒸馏

S 蒸馏残液

冷凝

甲苯

溶剂回收

G10 甲苯

G9 甲苯

冷凝

混  合

聚合反应

蒸  馏

冷却成型

产品

冷凝

不凝气G12-3

冷凝废液S12-1

釜内残留树脂

S12-3  废树脂

各类单体，过氧化苯甲酸叔丁酯（聚合引发剂），C9系芳香族烃（溶剂）

C9系芳香族烃（回收）

冷凝

G12-1 不凝气

冷凝

G12-2 不凝气

冷凝废液S12-2

G12-5 有机废气

减压蒸馏

冷凝

不凝气G12-4

水

产品RD-876单体包括：苯乙烯、甲基丙烯酸、丙烯酸-2-乙基己酸、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。

产品RD-888单体包括：苯乙烯、甲基丙烯酸、丙烯酸苄酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、4-（1-氧代-2-丙烯基）吗啡啉。

溶剂回用

C9系芳香族烃

釜内残余树脂

清洗、蒸馏

S12-6蒸馏残液

冷凝

回收溶剂

G12-6不凝气

混 合

过 滤

包 装

产品

合成树脂(产品Ⅱ）

合成树脂(产品Ⅻ）

EO改质之三丙烯酸三羟甲基丙酯

双三羟甲基丙烷丙烯酸酯

三丙烯酸三羟甲基丙酯

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

2丙氧基化新戊二醇二丙烯酸酯

聚二季戊四醇六丙烯酸酯

冷凝

G13-1

G13-2

S13-1 过滤器残渣

釜内残留

清洗

乙酸丁酯

蒸 馏

S13-1 蒸馏残液

冷凝

溶剂回收

G13-4

G13-3

冷凝